关于2023年度无锡市建设工程钻芯法检测

混凝土强度能力验证情况的通报

各市（县）、区住房城乡建设局（建设局），市建设工程管理服务中心，各有关检测机构：

为加强全市建设工程质量检测机构的监督管理，进一步提高我市建设工程质量检测水平，根据《关于做好2023年全市建设工程质量检测能力验证工作的通知》（锡建质安〔2023〕14号）的要求，市住房城乡建设局于10-11月组织开展了全市建设工程钻芯法检测混凝土强度能力验证工作，现将有关情况通报如下：

一、基本情况

本次钻芯法检测混凝土强度能力验证活动共有29家检测机构参加，覆盖了全市（包括江阴、宜兴）所有具备该项目检测资质的检测机构。

本次能力验证活动采用随机抽样考核方式进行。检测芯样在现场预制混凝土构件上直接钻取，每个钻芯位置均有相应的编号。考核取样样品为按照C30混凝土配合比浇筑的预制构件，浇筑、养护、试块制作过程由市建管服务中心监督人员全程旁站指导，混凝土预制构件的均匀性、稳定性、强度均有保证。本次能力验证要求各检测机构在抽样编号对应构件的上、中、下位置分别钻取一个芯样，共三个芯样。考核内容包括钢筋扫描定位、钻取芯样、芯样加工、试压等多个环节，综合验证机构在仪器设备、人员操作、检测环境、计算分析等多方面的综合检测能力。

市住房城乡建设局委托市建设工程管理服务中心组织专家，对检测机构报送的检测数据结果按判定规则进行了汇总计算，综合现场钻芯操作、芯样加工及试压、计算分析等情况进行综合评审。

二、验证结果

1、根据《2023年度无锡市钻芯法检测混凝土强度能力验证作业指导书》的试验要求，江苏建协工程质量检测有限公司未完成下部测区的钻芯检测，江苏锡信工程检测有限公司芯样抗压强度计算方法不正确，经专家组评审，本次能力验证结果评价为不满意。

2、根据《关于开展2023年度无锡市建设工程钻芯法检测混凝土强度能力验证工作的通知》的相关要求，江苏圆丰建设工程质量检测有限公司和无锡市林卓工程质量检测有限公司租借非本检测机构的试验设备，经专家组评审，本次能力验证结果评价为可疑。

3、本次能力验证以Z比分数评价检测结果，根据预制混凝土构件上、中、下三个部位的芯样抗压强度值进行评价，经专家组对试验结果进行汇总、计算和评审，参加本次活动的29家检测机构提交的试块抗压强度检测值有27家的所有Z比分数|Z|≤2，能力验证结果均为满意。其中无锡市惠山区安信检测服务有限公司、江阴衡天建设工程检测有限公司2家检测机构检测值出现2＜|Z|＜3且Z＜0，经专家组评审，本次能力验证结果评价为可疑。

综合上述评价，本次能力验证结果为满意的23家，满意率为79.3%；本次能力验证结果为不满意的2家，占6.9%；本次能力验证结果为可疑的4家，占13.8%。

三、有关意见

1、能力验证评价结果满意的23家检测机构，其钻芯法检测混凝土强度能力符合要求，建议保持检测能力并不断提高。

2、能力验证评价结果为可疑的4家检测机构，自通报发文之日起，暂停开展钻芯法检测混凝土强度相关检测业务，整改限期为1个月。整改期间应采取切实有效的整改措施，通过比对试验（至少3家检测机构）等多种方式进行验证，整改完成情况报属地监督机构审核后上报市建设工程管理服务中心。

3、能力验证评价结果不满意的2家检测机构，自通报发文之日起，暂停开展钻芯法检测混凝土强度相关检测业务，整改限期为3个月。整改期间应采取切实有效的整改措施，通过比对试验（至少3家检测机构）等多种方式进行验证，整改完成情况报属地监督机构审核后上报市建设工程管理服务中心。

4、各检测机构应在完成行政主管部门规定的能力验证工作的同时，认真开展检测机构之间的比对试验，切实提升检测机构技术业务的整体水平，推进我市建设工程质量检测行业高质量发展。

附件：2023年度无锡市钻芯法检测混凝土强度能力验证结果

无锡市住房和城乡建设局

2023年11月23日